厉经理您好：
传真：0633-6173000  15263382225

镇江东联仪表有限公司

镇江新区大路工业园

联系人：朱锁平 13805283779

电话：0511-83721783        传真：0511-83728568
专业生产热工仪表的公司，热电偶、热电阻、双金属温度计；
单晶炉多晶炉铸锭炉专用热电偶概述： 
本产品可替代进口，用于ALD、GT、SLAR多晶铸锭炉，具体规格根据用户要求，工艺先进，使用寿命长，价格合理。
适用于氧化性和惰性气氛中，也可短期用于真空中，不适用在还原气氛或含有金属非金属蒸气气氛中。铂铑30铂铑6、B分度号热电偶：常用温度870-1700℃，极限温度-270-1820℃。
耐高温、稳定性好、准确性高、测量区宽、测量上限高、不用补偿导线（在0-50℃范围中热电动势小于3uv).
 四，丝径：￠0.5mm 、允差：-0.015mm
 五，精度：0.5％
 六，型号、规格：  WRR-035, WRR-191,BLN-180、 WRR-010  L=360  WRQ-010、R、L=360 （等其它规格）
分度号：B、R、S型。 L=310*280 L=915 L=853 替代进口热电偶测量温度。
　　测温范围：常用温度870℃-1700℃ 极限温度-270℃-1820℃
　　多晶炉专用热电偶.适用多晶铸锭炉.使用寿命长.专门替代进口。
七，详细技术参数
型号：WRR-035, WRR-191,BLN-180、 WRR-010
　　分 度 号： B-TYPE spike T/C 热电偶
　　规 格：ф 0.5*330/ф5*300/SMD-M
　　材 质：正极-30%铑 负极-6%铑
　　测温范围：常用温度：870℃~1700℃ 极限温域：-270℃~1820℃
　　精度：CLASS B 0.5% 
　　适应场所：多晶铸锭炉、扩散炉
　　特点：具有耐高温，测量精度高，如果保护管用上陶瓷馆和氧化锆管做双层保护寿命会更长；
